附件6

| 说明：砌筑工操作技能评价设置填充墙砌筑（蒸汽加压混凝土砌块）、填充墙砌筑（多孔砖、灰沙砖或砼砖）、砖墙砌筑（标准砖、多孔砖、灰沙砖等）3个项目。考评时任选1个。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项 | 分值 | 评分办法 | 得分 |
| 操作技能评价项目1：填充墙砌筑（蒸汽加压混凝土砌块） |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润 | 1 | 提前1-2天浇水：未浇水扣1分/处，扣完为止 |  |
| 2 | 切砖方法 | 1 | 用砌刀砍砖扣1分/处，扣完为止。 |  |
| 3 | 轴线位移 | 3 | ≤10mm：>10mm扣3分/处，扣完为止。 |  |
| 4 | 垂直度（每层） | 3 | ≤5mm：>5mm扣3分/处 |  |
| 5 | 砂浆饱满度 | 2 | ≥80％：<80%扣1分/处 |  |
| 6 | 竖向灰缝 | 2 | 透光一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 7 | 表面平整度 | 2 | ≤8mm：>8mm扣1分/处，抽查2处 |  |
| 8 | 无混砌现象 | 2 | 除因构造需要的墙底部、墙顶部、局部门、窗洞口处外，出现混砌扣2分/处。 |  |
| 9 | 门窗洞口安装件混砌 | 2 | 门窗安装件处应用砼块、灰砂砖等砌筑，位置为上下各20cm,和中间位置。预留了但位置不正确扣1分/处，没预留扣2分/处。 |  |
| 10 | 构造柱直槎拉结钢筋及接槎处理 | 4 | 构造柱直槎：未先退后进扣1分/处，未两端对称扣1分/处，留槎高度不正确扣1分/处；拉结筋预留不正确扣1分/处；无直槎不计分。 |  |
| 11 | 框架柱墙边拉结钢筋处理 | 1 | 拉结钢筋或网片未置于灰缝中扣1分/处；将拉结筋拔出、或者拉结筋外露扣1分/处。 |  |
| 12 | 搭砌长度 | 2 | 蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；出现搭砌长度小于1/3砌块长度，每处扣1分，扣完为止。 |  |
| 13 | 灰缝厚度、宽度 | 2 | 蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm；出现灰缝偏差大于5mm,扣1分，扣完为止。 |  |
| 14 | 水平灰缝平直度 | 2 | 发现一处>1cm扣1分，扣完为止。 |  |
| 15 | 底部20公分高标砖或灰砂砖 | 2 | 底部需砌筑20cm标砖或者灰砂砖或者砼：局部未砌筑的扣1分/处，全部未砌筑扣2分。 |  |
| 16 | 梁底砌法 | 2 | 随砌随顶扣2分；未到7天顶砖的扣0.5分/处；未倒八字顶砖扣0.5分/处，未用小砖顶砖扣0.5分/处，顶砖角度未为45-60度的扣0.5分/处。梁底采用膨胀砂浆塞缝的不扣分。 |  |
| 17 | 门窗洞口 | 1 | 尺寸偏差超过+5mm，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 18 | 窗口偏移 | 1 | 窗口偏移20mm以上，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 总 计 |  | 35 |  |  |
| 操作技能评价项目2：填充墙砌筑（多孔砖、灰沙砖或砼砖） |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润 | 2 | 提前1-2天浇水：浇水了但有干砖扣1分，未浇水扣2分 |  |
| 2 | 轴线位移 | 3 | ≤10mm计3分，>10mm扣3分/处 |  |
| 3 | 垂直度（每层） | 3 | ≤5mm计3分，>5mm扣3分/处 |  |
| 4 | 砂浆饱满度 | 2 | ≥80％计2分，<80%扣1分/处 |  |
| 5 | 竖向灰缝 | 4 | 发现透光一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 6 | 通缝 | 3 | 通缝”指上下二皮砖搭接长度小于25mm的部位；发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 7 | 灰缝厚度、宽度 | 2 | 多孔砖的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为8mm-12mm；出现灰缝偏差大于5mm,扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 | 水平灰缝平直度 | 2 | 发现一处>1cm，扣1分， |  |
| 9 | 表面平整度 | 2 | ≤8mm计2分，>8mm扣1分/处，抽查2处 |  |
| 10 | 构造柱直槎拉结钢筋及接槎处理 | 4 | 构造柱直槎：未先退后进扣1分/处，未两端对称扣1分/处，留槎高度不正确扣1分/处；拉结筋预留不正确扣1分/处；无直槎不计分。 |  |
| 11 | 框架柱墙边拉结钢筋处理 | 2 | 拉结钢筋或网片未置于灰缝中扣1分/处；将拉结筋拔出、或者拉结筋外露扣1分/处。 |  |
| 12 | 梁底砌法 | 4 | 随砌随顶扣2分；未到7天顶砖的扣0.5分/处；未倒八字顶砖扣0.5分/处，未用小砖顶砖扣0.5分/处，顶砖角度未为45-60度的扣0.5分/处。梁底采用膨胀砂浆塞缝的不扣分。 |  |
| 13 | 门窗洞口 | 1 | 尺寸偏差超过+5mm，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 14 | 窗口偏移 | 1 | 窗口偏移20mm以上，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 总 计 |  | 35 |  |  |
| 操作技能评价项目3：砖墙砌筑（标准砖、多孔砖、灰沙砖等） |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润 | 2 | 提前1-2天浇水：浇水了但有干砖扣1分，未浇水扣2分 |  |
| 2 | 轴线位移 | 3 | ≤10mm计3分，>10mm扣3分/处 |  |
| 3 | 垂直度（每层） | 3 | ≤5mm计3分，>5mm扣3分/处 |  |
| 4 | 表面平整度 | 2 | ≤8mm计2分，>8mm扣1分/处，抽查2处 |  |
| 5 | 砂浆饱满度 | 2 | ≥80％计2分，<80%扣1分/处 |  |
| 6 | 竖向灰缝 | 4 | 透光一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 7 | 通缝 | 3 | 通缝”指上下二皮砖搭接长度小于25mm的部位；发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 | 内外搭砌 | 1 | 未内外搭砌扣1分/处。 |  |
| 9 | 灰缝厚度、宽度 | 2 | 多孔砖的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为8mm-12mm；出现灰缝偏差大于5mm,扣1分/处，扣完为止。 |  |
| 10 | 水平灰缝平直度 | 2 | 发现一处>1cm扣1分， |  |
| 11 | 斜槎留置 | 2 | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小高度的2/3；按要求同时砌筑的或者按要求留置了斜槎的不扣分；留直凹槎扣1分/处，未预留拉结筋的扣1分/处。 |  |
| 12 | 构造柱直槎拉结钢筋及接槎处理 | 4 | 构造柱直槎：未先退后进扣1分/处，未两端对称扣1分/处，留槎高度不正确扣1分/处；拉结筋预留不正确扣1分/处；无直槎不计分。 |  |
| 13 | 梁底砌法 | 1 | 顶砖丁砌1分，未丁砌0分。 |  |
| 14 | 门窗洞口 | 2 | 尺寸偏差超过+5mm，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 15 | 窗口偏移 | 2 | 窗口偏移20mm以上，扣1分；无门窗洞口不计分 |  |
| 总 计 |  | 35 |  |  |